## Slide 1
ウェット洗浄装置のエッチング量予測
（バッチ洗浄 vs 枚葉洗浄）
Fluent（Ansys）等のシミュレーション結果を入力にした
反応・膜拡散・装置スケール連成の低次元モデル化
対象：半導体製造装置（バッチ洗浄／枚葉洗浄）
入力：Fluent 等の別シミュレーション結果（濃度・フラックス・温度・流れ）
出力：ウェハ位置ごとのエッチングアマウント／膜厚変化
p.1/30
Notes: [Sources] - https://diyhpl.us/~nmz787/mems/unorganized/RCA_Kern_Puotinen.pdf (RCA clean: SC-1/SC-2の原典) [/Sources]

## Slide 2
概要
Agenda
p.2/30
この資料で扱うこと
目的：Fluent等の結果（濃度・フラックス・温度・流れ）から、ウェハ位置ごとのエッチングアマウント/膜厚変化を予測
対象装置：①バッチ浸漬洗浄（カセット/循環/オーバーフロー）②枚葉洗浄（回転＋ノズル、puddle/薄膜）
焦点：解析解・ODEに落とすための理論/近似（film theory、抵抗直列、区画モデル、薄膜モデル）
Fluentから「何を出せば各手法が回るか」＝必要な入力粒度を手法別に整理
最後に：推奨パイプライン（Fluent→抽出→低次元ODE→校正/同化→検証）
Notes: [Sources] - https://www.gruppotpp.it/wp-content/uploads/2015/10/Mass-Transfer-Correlations-da-Perrys-8th-ed.pdf (Sh-Re-Sc相関の代表例) [/Sources]

## Slide 3
背景
Why now
p.3/30
背景：ウェット工程の均一性要求とモデル化の難しさ
バッチ洗浄：多数枚同時処理ゆえ「槽内の弱い不均一」が増幅
• カセット内の狭隙・よどみ域 → 物質移動係数 k_m の空間分布
• 浴の劣化/消費 → 濃度 C(t) の時間変動
• 気泡・微小温度差 → 局所マスキング/速度定数変化
枚葉洗浄：回転＋薄膜流で「半径方向・時間方向の枯渇」を作る
• 回転ディスク境界層 → k_m(ω) の解析式が使える
• ノズル掃引/非中心供給 → 非軸対称（r,θ,t）
• 自由表面・薄膜厚み h(r,t) が輸送と反応を強結合
目的の最終量：局所膜厚/エッチ深さ
dh/dt = -α · J_s(x,y,t)
J_s = k_m(C_b - C_s) = r_s(C_s,T,…) （film + 反応）
α = M_s /(ρ_s · ν) （化学量論→厚み換算）
Notes: [Sources] - https://www.eng.uc.edu/~beaucag/Classes/AdvancedMaterialsThermodynamics/Books/R.%20Byron%20Bird%2C%20Warren%20E.%20Stewart%2C%20Edwin%20N.%20Lightfoot%20-%20Transport%20Phenomena%2C%202nd%20Edition-Wiley%20%282001%29.pdf (膜理論・物質移動の基礎) [/Sources]

## Slide 4
目的/スコープ
Goal
p.4/30
目的：Fluentの結果を「物理整合な低次元モデル」に写像する
Fluent
抽出
界面モデル
ODE積分
校正/検証
入力（Fluent等）：速度 u、温度 T、種濃度/質量分率 Y_i、壁面フラックス、壁せん断 τ_w、乱流粘性 μ_t、自由表面（VOF）など
中核：film theory（k_m）＋界面反応（r_s）を「抵抗直列」で結合 → 局所フラックス J_s
低次元化：バッチ＝槽0D/区画ODE＋カセット補正、枚葉＝回転ディスク/薄膜リングODE
同化：係数はMLで合わせるが、構造（符号制約、温度依存、レジーム遷移）は物理で固定
Notes: [Sources] - https://ansyshelp.ansys.com/public/Views/Secured/corp/v251/en/flu_tg/flu_tg_magnus.html (Fluent: species transport機能の概要) [/Sources]

## Slide 5
定式化
Problem statement
p.5/30
定式化：入力（濃度/フラックス分布）→エッチ量
入力（別シミュレーション）
代表ケース
• Case A: 壁面フラックス J_s(x,y,t) が直接得られる
• Case B: バルク濃度 C_b(x,y,t) と流れ/乱流量が得られる
• Case C: 濃度場 c(x,y,z,t) が得られる（境界層も解像）
出力
• 膜厚 h(x,y,t) / エッチ深さ e(x,y,t)
• ウェハ間（z方向）・面内（r,θ）の分布
記号
C_b: 境界層外の代表濃度
C_s: 固液界面濃度
J_s: 固液界面フラックス（mol/m²/s）
k_m: 物質移動係数（m/s）
r_s: 表面反応速度（mol/m²/s）
α: 厚み換算係数 M/(ρ·ν)
Da: Damköhler数 ≈ k_s/k_m（一次反応）
支配方程式（高忠実度→低次元へ）
∂c_i/∂t + u·∇c_i = ∇·(D_eff,i ∇c_i) + R_i(c, T)
wall BC: -D_eff,i (∂c_i/∂n)|w = J_i,w = r_i,surf( C_s, … )
Notes: [Sources] - https://ansyshelp.ansys.com/public/Views/Secured/corp/v251/en/flu_tg/flu_tg_magnus.html (species transport一般式の位置付け) [/Sources]

## Slide 6
Fluent出力
必要な入力粒度
p.6/30
Fluent（Ansys）から取り出せる量：手法選択を決める
カテゴリ
例（Fluentでの出力/抽出）
用途（後続モデル）
壁面（wall）
• Species diffusive/total flux（壁面積分 or 面分布）
• 壁面濃度/質量分率 Y_i,w
• 壁せん断 τ_w, 壁面熱流束 q_w
Case A: J_s直接積分
Case B/C: k_m推定・境界層評価
近壁（near-wall）
• 1st cell中心の C_i, T, μ_t, ρ, y+
• 壁法則や乱流Schmidt数 Sc_t
C_b定義・D_eff算出・k_m同定
バルク/槽内
• 濃度場 C(x,y,z,t)、流速 u(x,y,z,t)、滞留/循環パス
• VOF自由表面（薄膜厚み proxy）
バッチ区画モデル、枚葉薄膜リングモデルの入力
UDF/モニタ
• 面ごとのFlux/平均値を逐次出力
• F_FLUX, F_YI 等のマクロで壁面量抽出
抽出自動化・校正/同化用の時系列生成
ポイント：手法ごとに必要な“粒度”が違う（次スライド以降で対応表を提示）
Notes: [Sources] - https://innovationspace.ansys.com/knowledge/forums/topic/using-report-definitions-for-solution-monitoring-in-ansys-fluent/ (Report Definitionsでの出力/モニタ) - https://www.researchgate.net/profile/Esmaeel-Safijahanshahi-2/post/How_can_I_create_a_script_to_generate_the_meshing_in_Ansys/attachment/59d631f8c49f478072ea1506/AS%3A273628963246080%401442249636152/download/UDF%2BTraining-%2BPetrodanesh.pdf (UDFマクロ: F_FLUX等) [/Sources]

## Slide 7
Fluent出力→手法
必要な粒度マップ
p.7/30
各手法が必要とする“Fluent出力の粒度”
手法（低次元化）
Fluentから必要な出力（最小）
備考（推奨の抽出定義）
M0: 壁面フラックス直接積分
J_s(x,y,t)（wall flux map）
Fluentの壁面Fluxが「反応消費フラックス」なら最短
M1: film + 反応（抵抗直列）
C_b近傍 + (k_m or 近壁∇C) + T
C_bは“境界層外”の代表値を定義（1st cell/サンプリング面）
M2: k_mをCFD→相関で抽出
壁せん断 τ_w or u, μ_t など
τ_w→摩擦速度 u_*→境界層スケール→k_mを同定
M3: バッチ槽0D/区画ODE
区画ごとの平均 C(t), 流量Q, 体積V
CFDからトレーサ/流量分配→区画間Q_ij推定
M4: 枚葉リング薄膜ODE（軸対称）
薄膜厚 h(r,t) or VOF, 面内平均C(r,t), 供給条件
薄膜平均化（深さ方向は混合）を仮定し1D化
M5: 枚葉2D（ノズル掃引/非中心）
C(r,θ,t) あるいは供給ソースS(r,θ,t) + u_film
CFDで得たノズル分布をソース項として2D移流拡散へ
Notes: [Sources] - https://ansyshelp.ansys.com/public/Views/Secured/corp/v251/en/flu_tg/flu_tg_magnus.html (species transport) - https://innovationspace.ansys.com/knowledge/forums/topic/using-report-definitions-for-solution-monitoring-in-ansys-fluent/ (出力の自動化) [/Sources]

## Slide 8
装置物理
Batch vs Single-wafer
p.8/30
装置スケールの違い：何が“支配的な不均一”を作るか
バッチ浸漬（多枚数）
供給/循環
濃度・温度が槽内で空間分布（よどみ域/短絡流）
カセット内狭隙 → k_m が位置依存
浴消耗・分解 → C(t) が時間変動
枚葉（回転＋ノズル/薄膜）
ω
回転境界層 → k_m ∝ ω^1/2（解析式あり）
薄膜流 → r方向枯渇・非定常
ノズル掃引→非軸対称（r,θ,t）
Notes: [Sources] - https://www.researchgate.net/publication/234973024_Water_Motion_in_Carrierless_Wet_Station (バッチ槽内流れの研究例) - https://www.sfu.ca/~aroudgar/Tutorials/lecture23%2B24.pdf (回転ディスクの質量移動: Levich) [/Sources]

## Slide 9
モデリング
Core structure
p.9/30
共通骨格：輸送→界面→膜厚（“抵抗直列”でODE化）
境界層の縮約（film theory）
n
壁
C_s
C_b
J
界面の結合条件
J = k_m (C_b − C_s) （輸送）
J = r_s(C_s, T, pH, …) （反応）
⇒ k_m(C_b − C_s) = r_s(C_s) を解く
膜厚更新（最終出力）
dh/dt = − α · J
α = M_s /(ρ_s · ν) （有効化学量論）
Notes: [Sources] - https://www.eng.uc.edu/~beaucag/Classes/AdvancedMaterialsThermodynamics/Books/R.%20Byron%20Bird%2C%20Warren%20E.%20Stewart%2C%20Edwin%20N.%20Lightfoot%20-%20Transport%20Phenomena%2C%202nd%20Edition-Wiley%20%282001%29.pdf (film theory/物質移動の基本構造) [/Sources]

## Slide 10
レジーム
Reaction vs Mass Transfer
p.10/30
レジーム判定：Da ≈ k_s / k_m（一次反応）
3つの典型レジーム
• 反応律速（Da≪1）：C_s≈C_b、J≈k_s C_b
• 輸送律速（Da≫1）：C_s≈0、J≈k_m C_b
• 混合律速（Da~1）：J≈(k_s k_m/(k_s+k_m)) C_b
※バッチ/枚葉とも「条件変更でDaが動く」→係数だけのフィットが破綻しやすい
抵抗直列：k_eff = (k_s k_m)/(k_s+k_m)
Chart: 
| 0.01 | 0.03 | 0.1 | 0.3 | 1 | 3 | 10 | 30 | 100
k_eff / k_s | 0.9901 | 0.97087 | 0.90909 | 0.76923 | 0.5 | 0.25 | 0.090909 | 0.032258 | 0.009901
k_eff / k_m | 0.009901 | 0.029126 | 0.090909 | 0.23077 | 0.5 | 0.75 | 0.90909 | 0.96774 | 0.9901
一次反応の解析解
C_s = (k_m/(k_m + k_s)) · C_b
J = (k_m k_s/(k_m + k_s)) · C_b
Notes: [Sources] - https://www.eng.uc.edu/~beaucag/Classes/AdvancedMaterialsThermodynamics/Books/R.%20Byron%20Bird%2C%20Warren%20E.%20Stewart%2C%20Edwin%20N.%20Lightfoot%20-%20Transport%20Phenomena%2C%202nd%20Edition-Wiley%20%282001%29.pdf (抵抗直列/Daの考え方) [/Sources]

## Slide 11
界面反応
Rate laws
p.11/30
界面反応則：ODEで扱いやすい形に落とす
候補1：べき乗（有効次数）
r_s = k_s(T) · C_s^n
k_s(T)=k_0 exp(−E_a/RT)
（n=1なら解析、n≠1でも各点で1変数根探し）
候補2：Langmuir吸着（飽和）
r_s = k_r · (K C_s)/(1 + K C_s)
低濃度：r_s≈(k_r K)C_s、 高濃度：r_s→k_r
候補3：阻害/生成物
r_s = k_s · C_s^n /(1 + K_I I)^m
（I：阻害種や生成物濃度、簡易に経験式でも可）
概念：Langmuir飽和の速度曲線（例）
Chart: 
| 0 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 10
r_s | 0 | 0.090909 | 0.16667 | 0.33333 | 0.5 | 0.66667 | 0.83333 | 0.90909
Notes: [Sources] - https://www.scirp.org/reference/referencespapers?referenceid=1866723 (Habukaら: 枚葉ウェットエッチの数値モデルの文献情報) - https://ptacts.uspto.gov/ptacts/public-informations/petitions/1556211/download-documents?artifactId=31fyiNWN-YV3L5jADlJmNg8YLozLNsyIVp5M3pPbeMlWL00yvGbEjSU (Petitdidier 2005: 酸化/溶解の速度式例) [/Sources]

## Slide 12
物質移動
k_m estimation
p.12/30
k_m（物質移動係数）をどう得るか：Fluentからの抽出戦略
ルートA：Fluentの壁面フラックスから同定
• 近壁で C_b を定義し、k_m = J / (C_b − C_s)
• C_sが未知なら「壁面濃度（Y_w）」を採用
• D_eff を使って J = −D_eff ∂C/∂n を直接評価するのも有効
必要：壁面Flux、近壁C, μ_t, Sc_t, T
ルートB：相関式（Sh–Re–Sc）で推定
• Sh = k_m L / D、Sh=f(Re,Sc)
• 形状と流れレジームを選んで適用（平板/円盤/自然対流 等）
必要：代表速度U、粘度μ（or ν）、D、代表長さL
乱流の有効拡散（Fluentの一般的扱い）
D_eff = D + (μ_t/ρ)/Sc_t
J = − ρ D_eff ∇Y · n （壁面拡散フラックス）
相関例（平板：Perry’s Table 5-17）
Sh_x = 0.332 Re_x^(1/2) Sc^(1/3) （層流・局所）
Sh_avg = 0.664 Re_L^(1/2) Sc^(1/3) （層流・平均）
Sh_x ≈ 0.0292 Re_x^0.8 Sc^(1/3) （乱流・局所）
Notes: [Sources] - https://www.gruppotpp.it/wp-content/uploads/2015/10/Mass-Transfer-Correlations-da-Perrys-8th-ed.pdf (Perry’s: Sh–Re–Sc相関) - https://www.researchgate.net/profile/Esmaeel-Safijahanshahi-2/post/How_can_I_create_a_script_to_generate_the_meshing_in_Ansys/attachment/59d631f8c49f478072ea1506/AS%3A273628963246080%401442249636152/download/UDF%2BTraining-%2BPetrodanesh.pdf (Fluent UDFでのflux/種の取り出しマクロ例) [/Sources]

## Slide 13
手法M0
壁面フラックス直接積分
p.13/30
M0：壁面フラックス J_s を直接積分（最短・頑健）
前提：Fluentで壁面反応（あるいは壁面フラックス）を定義済み → J_s(x,y,t) が取れる
計算：膜厚の時間積分のみ（各点独立、超高速）
用途：設計比較・感度解析・大量条件スイープのベースライン
落とし穴：J_s が「総フラックス」か「拡散フラックス」か、反応消費込みかを必ず確認
実装（離散時間）
given: J_s(x,y,t_k) k=0..N
Δh(x,y) = α · Σ_k 0.5·(J_k+J_{k+1})·Δt
α = M/(ρ·ν) （または α を有効係数として同定）
Fluentから必要な出力
• 壁面フラックスの面分布（CSV/field data）
• 可能なら、同時に壁面温度/濃度も出して品質チェック
抽出例：Report Definitions / Surface Integrals / Custom Field Function
検証の観点
• 面内積分で総消費量が妥当か（物質収支）
• メッシュ依存（壁近傍のフラックス収束）
• 反応境界条件の妥当性（UDF/ユーザ反応）
Notes: [Sources] - https://innovationspace.ansys.com/knowledge/forums/topic/using-report-definitions-for-solution-monitoring-in-ansys-fluent/ (Report Definitionsでの出力) - https://www.cfd-online.com/Forums/fluent/39474-how-specify-surface-flux-species.html (Fluentでの境界フラックス指定・出力の考え方) [/Sources]

## Slide 14
手法M1
film + 反応（抵抗直列）
p.14/30
M1：film theory + 反応（C_b入力からJを再構成）
いつ使う？
• Fluentから“濃度場”は出せるが、壁面反応は後段で試したい
• 複数の反応則（べき乗/Langmuir/酸化+溶解）を差し替えたい
• 係数同定（ML）でレシピ変更への外挿性を確保したい
コア方程式
J = k_m (C_b − C_s)
J = r_s(C_s, T, …)
solve: k_m(C_b − C_s) − r_s(C_s)=0
then: dh/dt = −α J
1 for each surface patch p: 2 read Cb_p(t), T_p(t), km_p(t) 3 define r_s(Cs) # kinetics model 4 solve F(Cs)=km*(Cb-Cs)-r_s(Cs)=0 5 J = r_s(Cs) 6 h_p += -alpha*J*dt 7 8 # calibration 9 fit params theta in r_s(), alpha (optional) to match metrology
Notes: [Sources] - https://www.eng.uc.edu/~beaucag/Classes/AdvancedMaterialsThermodynamics/Books/R.%20Byron%20Bird%2C%20Warren%20E.%20Stewart%2C%20Edwin%20N.%20Lightfoot%20-%20Transport%20Phenomena%2C%202nd%20Edition-Wiley%20%282001%29.pdf (film + 反応の結合の基礎) [/Sources]

## Slide 15
複合反応
酸化膜 成長×溶解
p.15/30
洗浄特有：酸化膜の成長と溶解が競合（SC1/SC2 など）
洗浄液に酸化剤（H₂O₂/O₃ 等）があると、表面に薄い化学酸化膜が形成される
同時にアルカリ/酸で溶解するため「成長→飽和」や「定常厚み」が現れる
エッチ量評価では “膜厚 x(t)” を状態変数に入れると整合が取れる（ODE化しやすい）
Petitdidierモデル（代表的な1本ODE）
dx/dt = (D1·C0)/x − K
短時間：x^2 ≈ 2 D1 C0 t （放物則）
長時間：x_∞ = D1 C0 / K （飽和）
概念図：成長→飽和（例）
Chart: 
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 10
x(t) | 0.2 | 1.3003 | 1.7155 | 2.0043 | 2.2277 | 2.4095 | 2.694 | 2.9984
Fluentから必要な入力
• 酸化種/溶解種の C_b(x,y,t)（またはフラックス）
• 温度 T(x,y,t)（k(T), D(T) に効く）
• 必要なら、膜厚を反応抵抗に入れて自己整合（x依存）
Notes: [Sources] - https://ptacts.uspto.gov/ptacts/public-informations/petitions/1556211/download-documents?artifactId=31fyiNWN-YV3L5jADlJmNg8YLozLNsyIVp5M3pPbeMlWL00yvGbEjSU (Petitdidier et al., Thin Solid Films 476 (2005): dx/dt = D1C0/x − K) - https://diyhpl.us/~nmz787/mems/unorganized/RCA_Kern_Puotinen.pdf (SC-1/SC-2洗浄の基礎) [/Sources]

## Slide 16
化学（HF系）
活性種・速度式
p.16/30
HF系：活性種（HF, HF₂⁻…）と速度式の選び方
なぜ必要？（装置用途に直結）
• 酸化膜/ネイティブ酸化膜の除去（BOE/希薄HF）で広く使われる
• pH・NH₄F混合・温度で活性種分率が変わり、同じ総Fでもレートが変わる
• 低次元モデルでは「活性種の合成変数」を状態/入力として持つと外挿に強い
速度式テンプレ（有効線形/飽和）
Option A: R = a·[HF] + b·[HF2−] （有効一次結合）
Option B: R = (k_r K C_HF)/(1 + K C_HF) （Langmuir飽和）
酸解離/会合（活性種分率の導入）
HF ⇌ H+ + F−
HF + F− ⇌ HF2−
⇒ 与えられた総濃度から [HF],[HF2−] を平衡計算（簡略でも可）
Fluent側の実装オプション
• 種輸送で [HF], [F−], [HF2−] を明示的に持つ（液相平衡を反応として入れる）
• 低次元側で平衡分解（Fluentは総HFのみ）
• 反応を壁境界UDFで与え、壁面フラックスとして出力（M0）
Notes: [Sources] - https://www.sfu.ca/~aroudgar/Tutorials/lecture23%2B24.pdf (物質移動律速の整理に使う基礎) - https://www.scirp.org/reference/referencespapers?referenceid=1866723 (Habuka関連文献情報) - https://www.idc-online.com/technical_references/pdfs/chemical_engineering/Acid_Based_Etching_of_Wafers.pdf (HF系ウェットエッチでの輸送/速度論・気泡マスキングの議論) [/Sources]

## Slide 17
拡張
EDL/イオン輸送（必要時のみ）
p.17/30
狭隙/帯電が効く場合：Nernst–Planck型の補正（オプション）
必要になる条件（装置用途に限定）
• ウェハ間ギャップが非常に狭い/構造内部へ浸透する
• 反応に寄与する種が荷電（例：HF₂⁻）で、界面電位で分布が変わる
• 実測で“濃度だけでは説明できないレート差”が残る場合
PNP（簡略記述）
∂c_i/∂t + ∇·(u c_i) = ∇·(D_i ∇c_i + z_i μ_i F c_i ∇φ) + R_i
−∇·(ε∇φ) = Σ_i z_i F c_i
薄いEDLの近似（界面濃度の補正）
c_i(0) ≈ c_i,bulk · exp(−z_i F ψ0 / RT)
⇒ film+反応の C_s を “電位補正後の有効濃度” に置換
実装の現実解
• 本格PNPはCFD/PDEが重い → まずは薄EDL近似で感度を見る
• 必要なら、狭隙の代表セルだけPNPを解き、補正係数として低次元へ還元
Notes: [Sources] - https://static.horiba.com/fileadmin/Horiba/Company/About_HORIBA/Readout/R51E/R51J_10_034_2.pdf (希薄HFエッチのシミュレーション例: HF系の議論) [/Sources]

## Slide 18
バッチ装置
槽スケールモデル
p.18/30
バッチ：槽スケール（0D）＋局所面モデルの結合
槽の物質収支（CSTR近似）
dC/dt = (Q/V)(C_in − C) − (A_tot/V)·⟨J(C, …)⟩ − k_decay C
Jは各ウェハ面パッチで film+反応（M1）または flux積分（M0）
結合イメージ（計算フロー）
C(t)（槽）
各ウェハへC_b配布
各パッチでJ
A_totで平均
C(t)更新
“浴の劣化/消耗” が効くときに必須（ロット/時間でレートが変わる）
混合不良が強い場合は次スライドの区画モデルへ（C_j(t)）
Notes: [Sources] - https://download.e-bookshelf.de/download/0000/5904/48/L-G-0000590448-0002362647.pdf (半導体洗浄技術の体系的整理: 装置・薬液管理の観点) [/Sources]

## Slide 19
バッチ装置
区画（compartment）モデル
p.19/30
バッチ：混合不良をODEで表す（区画ネットワーク）
区画jの収支
dC_j/dt = Σ_k (Q_kj/V_j)·C_k − Σ_k (Q_jk/V_j)·C_j
− (A_j/V_j)·⟨J_j⟩ − k_decay C_j
区画モデルの作り方（Fluent活用）
1) Fluentでトレーサ輸送/流量分配を計算
2) カセット周りを数区画に粗視化（供給域/よどみ域/排出域…）
3) 区画間の実効流量 Q_ij を抽出（またはパラメータ同定）
4) 各区画でM1（film+反応）を解き、J_j を戻す
区画ネットワーク例（概念）
供給域
カセット上
カセット下
排出域
Q_ij
Q_ij
Q_ij
Notes: [Sources] - https://www.researchgate.net/publication/234973024_Water_Motion_in_Carrierless_Wet_Station (バッチ槽内流れ・カセット周り流れの解析例) [/Sources]

## Slide 20
バッチ装置
ウェハ間狭隙モデル
p.20/30
バッチ：ウェハ間ギャップ（狭隙）での枯渇/遅れをモデル化
いつ必要？
• ウェハピッチが狭い/流量が小さい → ギャップ内が拡散律速に寄る
• ウェハ番号（上段/下段）でエッチ量が系統的にズレる
• “槽スケールCFD”だけでは境界層が潰れてしまう
最小：平行平板の1D+反応境界
∂C/∂t + u(z) ∂C/∂x = D_eff ∂²C/∂z²
wall: −D_eff (∂C/∂z)|w = r_s(C_s)
入口: C(x=0)=C_in（区画/槽モデルから供給）
狭隙の模式図（概念）
主流 x
拡散 z
壁面で消費（r_s）
数値実装：method-of-lines（zを差分、xをセル/ステップ）→局所J→膜厚へ
Notes: [Sources] - https://www.researchgate.net/publication/234973024_Water_Motion_in_Carrierless_Wet_Station (バッチ槽のウェハ間流れのモデリング例) [/Sources]

## Slide 21
バッチ装置
気泡マスキング
p.21/30
バッチ：気泡付着（bubble masking）が局所ムラを作る場合
必要になる条件
• 反応/分解でガスが発生（酸化剤・混酸・超音波など）
• 水平面/低流速で気泡が滞留
• “斑点状”・“島状”の局所エッチ遅れ/面粗さ変化が観測される
最小モデル（面積補正）
J_eff = (1 − θ_b) · J
θ_b: 気泡被覆率（0〜1）
dθ_b/dt = G(生成,過飽和) − R(剥離,せん断,浮上)
⇒ まずは θ_b = f(τ_w, Q, 音響強度) を経験式で同定でも有効
模式図
気泡で反応種の到達が遮蔽 → 局所J低下
τ_w↑で剥離
Notes: [Sources] - https://www.idc-online.com/technical_references/pdfs/chemical_engineering/Acid_Based_Etching_of_Wafers.pdf (bubble maskingと有効抵抗の議論) [/Sources]

## Slide 22
実装
Fluent→低次元モデル
p.22/30
バッチ：Fluent出力の抽出→ODE計算（実装案）
Fluent計算
壁面/近壁を抽出
k_m・C_b定義
M0/M1でJ
バッチODE統合
抽出（例）
• Surface (wafer) ごとに：
- 面分布：J_s, Y_i,w, τ_w, T_w
- 近壁：1st cellのY_i, μ_t, y+
• Report Definitionsで時系列出力（CSV）
• 必要ならUDFで面ごとの統計量をUDMへ書き出す
C_b と C_s の定義（推奨）
• C_s：壁面値（Y_w）を採用（壁反応モデルがある場合）
• C_b：壁からnセル離れたサンプリング面の平均（例：y≈(3〜5)δ目安）
• 代替：C_bを1st cell中心、k_mを flux から逆算（k_m=J/(C_b−C_s)）
→ 定義は固定し、係数同定で吸収する
1 // Fluent UDF (concept) 2 begin_f_loop(f, t_wall){ 3 real flux = F_FLUX(f,t_wall); // mass flux across face 4 real Yi = F_YI(f,t_wall,i); // species mass fraction 5 // store to UDM / write to file 6 } end_f_loop(f,t_wall)
Notes: [Sources] - https://innovationspace.ansys.com/knowledge/forums/topic/using-report-definitions-for-solution-monitoring-in-ansys-fluent/ (Report Definitions) - https://www.researchgate.net/profile/Esmaeel-Safijahanshahi-2/post/How_can_I_create_a_script_to_generate_the_meshing_in_Ansys/attachment/59d631f8c49f478072ea1506/AS%3A273628963246080%401442249636152/download/UDF%2BTraining-%2BPetrodanesh.pdf (F_FLUX/F_YIの参照) [/Sources]

## Slide 23
枚葉装置
回転ディスク境界層
p.23/30
枚葉：回転ディスク境界層（解析式でk_mを与える）
適用シーン
• 回転＋連続供給で“回転境界層”が支配
• まずは軸対称（rのみ）で平均化してよい
• CFDを回さずに ω, ν, D から k_m を推定したい
Levich型（代表形）
δ ∝ D^(1/3) ν^(1/6) ω^(−1/2)
k_m = D/δ ∝ D^(2/3) ν^(−1/6) ω^(1/2)
（係数は文献/条件で調整。乱流域は別補正）
概念図：k_m ∝ ω^{1/2}
Chart: 
| 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000
k_m | 1 | 1.4142 | 1.7321 | 2 | 2.2361 | 2.4495
Fluentから必要な入力（最小）
• ω（回転数）、物性（ν, D）、温度T
• 反応則 r_s（M1で使用）
CFDを使う場合：
CFDを併用する場合（精度↑）
• ノズル供給で非軸対称 → C_b(r,θ,t) をCFDで取得
• 乱流/自由表面 → k_m を壁面Fluxから逆算し、解析式の補正へ
Notes: [Sources] - https://www.sfu.ca/~aroudgar/Tutorials/lecture23%2B24.pdf (Levich式: ω^{1/2}依存) - https://old.vscht.cz/kat/download/lab_rde_eng_old.pdf (RDEの拡散層厚さの概念図・均一性) [/Sources]

## Slide 24
枚葉装置
薄膜リングODE（軸対称）
p.24/30
枚葉：薄膜流による半径方向枯渇を1D（r）でモデル化
コアの考え方
• 薄膜厚み方向は混合（深さ平均）とみなし、面内（r）の移流＋反応消費でC(r,t)を更新
• 各リングで film+反応（M1）を解き、J(r,t) を得て膜厚を更新
• 軸対称なら 1D で済み、実装が軽い
深さ平均の輸送（例）
∂(hC)/∂t + (1/r) ∂(r q C)/∂r = − J + S(r,t)
J = k_m(C − C_s) = r_s(C_s)
h(r,t), q(r,t): 薄膜流モデル or Fluent(VOF)から入力
リング分割（概念）
r方向流れ
実装：有限体積（上流）＋各セルで根探し→J→膜厚更新
1 for each ring i: 2 advect(h*C) in r 3 solve km(C-C_s)=r_s(C_s) 4 h_solid[i]+= -alpha*J*dt
Notes: [Sources] - https://cir.nii.ac.jp/crid/1360011146201886976 (回転円盤上の薄膜流に関する古典的薄膜モデルの位置付け: Emslieら) [/Sources]

## Slide 25
枚葉装置
ノズル掃引（非軸対称）
p.25/30
枚葉：ノズル掃引・非中心供給 → 2D（r,θ,t）へ
必要になる条件
• 非中心ノズル、スイング/スキャン供給
• 測定で“方位角方向”のムラが出る
• 中心供給モデル（軸対称）では残差パターンが説明できない
2D薄膜輸送（深さ平均の例）
∂(hC)/∂t + ∇_2D·(q C) = −J + S(r,θ,t)
S：ノズル供給ソース（軌跡に沿って時間変化）
J：film+反応（M1） or 壁面Flux（M0）
ノズル軌跡
CFD（Fluent）で得た流れ/供給分布をソース項に写像 → 2D薄膜PDEをmethod-of-linesで解く
実装上の工夫：
• 時間刻みは「ノズル通過時間」と「反応/拡散時間」を両方解像
• まずは周期平均（定常化）→必要なら位相解像
• メッシュはポーラ格子（r,θ）で自然
Notes: [Sources] - https://www.researchgate.net/publication/257556294_Numerical_Calculation_Model_of_Single_Wafer_Wet_Etcher_Using_Swinging_Nozzle (Habukaら: 枚葉ウェットエッチをCFD+速度論でモデル化) [/Sources]

## Slide 26
枚葉装置
CFDの必要度
p.26/30
枚葉：CFDが必要になる境界（自由表面・乱流・液滴化）
状況
低次元でいける？
推奨アプローチ（Fluentの使い方）
回転境界層が支配（供給十分・軸対称）
◯
Levich型k_m(ω) + M1（film+反応）で十分。補正係数のみ同定
薄膜で半径枯渇（中心供給・定常）
◯
リング1D（S-2）。h,qは薄膜モデル or FluentのVOFから抽出
ノズル掃引/非中心で非軸対称
△
Fluentで供給分布S(r,θ,t)や速度場を得て2D薄膜へ（S-3）
自由表面が破断/液滴化/飛散
✕
VOF/離散相などをFluentで解く→低次元はサロゲート化
遷移/乱流が強くk_mが未知
△〜✕
壁面フラックスからk_mを逆算して解析式を補正（M2）
設計上の定石
• CFDは「教師データ生成」と割り切り、低次元モデルの形（符号/飽和/ω依存）は解析で固定
• 非軸対称の主因（供給分布か、流れ場か）を分離し、最小の次元を増やす
Notes: [Sources] - https://www.researchgate.net/publication/257556294_Numerical_Calculation_Model_of_Single_Wafer_Wet_Etcher_Using_Swinging_Nozzle (非軸対称供給のCFD+速度論モデル) - https://www.semi.org/sites/semi.org/files/2023-12/3_Naser%20Belmiloud.pdf (回転ディスク流れのLES等：乱流/高忠実度の議論例) [/Sources]

## Slide 27
対応表
手法×必要なFluent出力
p.27/30
手法ごとの「必要なFluent出力の粒度」—詳細版
手法
必要なFluent出力（最小セット）
推奨の抽出方法（Fluent）
M0 壁面Flux積分
• J_s(x,y,t)（種の壁面フラックス）
•（推奨）壁面T, 壁面Y_i
Report Definitions: Surface Integrals/Area-Weighted Avg
または Field Data Export（wall faces）
M1 film+反応
• C_bの定義用：近壁Y_i（1st cellまたはサンプリング面）
• k_m（CFDで推定 or 同定）
• T（Arrhenius/物性）
Near-wall sampling surface を作り Export
k_mは (i)Fluxから逆算 (ii)τ_w等から推定
M2 k_m逆算/壁せん断ベース
• 壁面拡散Flux or ∇Y·n
• τ_w（wall shear）、μ_t、Sc_t
Wall Flux & Wall Shear を面分布でExport
UDFで F_FLUX/F_WALL_SHEAR を集計
B0 槽0D（CSTR）
• 槽全体平均C(t)、流量Q、体積V
• 総反応面積A_tot
Volume/Surface integrals（zone average）
複数ゾーンはNamed Selectionsで分割
B1 区画ネットワーク
• 区画平均C_j(t)、区画間流量Q_ij（またはトレーサ遷移）
トレーサ輸送をFluentで解き、各区画の入出FluxをSurface Integralsで評価
S1 回転ディスク解析式
• ω、物性（D,ν）、T、反応則パラメータ
Fluent無しでも可。Fluentは補正用（k_m逆算）のみに使う
S2 薄膜リング1D
• h(r,t) or 近似（一定h）
• 供給流量・濃度
•（推奨）面内速度/流量 q(r,t)
VOFで薄膜厚みを抽出 or 既知モデル
r方向の面平均をUDF/後処理で作成
S3 非軸対称2D
• 供給ソース S(r,θ,t)
• 薄膜内の有効流れ q(r,θ,t) or 簡略モデル
ノズル境界の流量/濃度をExport
必要なら時間位相で分割して出力
Notes: [Sources] - https://innovationspace.ansys.com/knowledge/forums/topic/using-report-definitions-for-solution-monitoring-in-ansys-fluent/ (Report Definitions) - https://www.researchgate.net/profile/Esmaeel-Safijahanshahi-2/post/How_can_I_create_a_script_to_generate_the_meshing_in_Ansys/attachment/59d631f8c49f478072ea1506/AS%3A273628963246080%401442249636152/download/UDF%2BTraining-%2BPetrodanesh.pdf (UDFでのflux抽出) - https://www.sfu.ca/~aroudgar/Tutorials/lecture23%2B24.pdf (Levich: 回転ディスク) [/Sources]

## Slide 28
同化/検証
Calibration & Validation
p.28/30
係数同定（ML）と検証：物理モデルを壊さず合わせる
推奨パラメータ化（例）
• 反応：k_0, E_a, n（べき乗）／K, k_r（Langmuir）
• 輸送：k_mをCFDから出し、倍率 s_m だけ学習（k_m^eff = s_m k_m^CFD）
• 厚み換算：α（M/(ρν)）を有効係数としてまとめ、材料差は別途固定
→ “形”は固定し、係数だけをロバストに同定
検証メトリクス（装置用途）
• 面内：RMS, PV（max-min）, ring平均, 2Dスペクトル
• ウェハ間：slot依存（上段/下段）、ロット間再現性
• 物質収支：総消費量 vs 供給/排出
• 感度：温度・流量・回転数変更での外挿性能
制約付き最適化（例）
min_θ Σ ||h_pred(x,y;θ) − h_meas(x,y)||^2 + λ||θ||^2
s.t. k_0>0, E_a>0, K>0, s_m>0 （物理制約）
Notes: [Sources] - https://www.eng.uc.edu/~beaucag/Classes/AdvancedMaterialsThermodynamics/Books/R.%20Byron%20Bird%2C%20Warren%20E.%20Stewart%2C%20Edwin%20N.%20Lightfoot%20-%20Transport%20Phenomena%2C%202nd%20Edition-Wiley%20%282001%29.pdf (パラメータの物理解釈の基礎) [/Sources]

## Slide 29
参考文献
Key references
p.29/30
主要参考文献（手法の後追い用）
RCA洗浄（SC-1/SC-2）
• W. Kern, D. A. Puotinen, “Cleaning Solutions Based on Hydrogen Peroxide for Use in Silicon Semiconductor Technology,” RCA Review (1970).
化学酸化膜（成長×溶解のODE）
• S. Petitdidier et al., Thin Solid Films 476 (2005) 51–58.（dx/dt = D1C0/x − K）
枚葉ウェットエッチ（CFD+速度論）
• H. Habuka et al., “Numerical calculation model of a single wafer wet etcher using a swinging nozzle,” Materials Science in Semiconductor Processing 15 (2012) 543–548.
物質移動相関・film theory
• Perry’s Chemical Engineers’ Handbook (Table 5-17)
• Bird, Stewart, Lightfoot, Transport Phenomena (2nd ed.)
気泡マスキング（酸系ウェットエッチの輸送/速度論）
• M. S. Kulkarni et al., “Acid-Based Etching of Silicon Wafers: Mass-Transfer and Kinetic Effects,” (PDF配布)
Fluent出力・UDF
• ANSYS Innovation Space: Report Definitions
• UDF training notes（F_FLUX等）
Notes: [Sources] - https://diyhpl.us/~nmz787/mems/unorganized/RCA_Kern_Puotinen.pdf - https://ptacts.uspto.gov/ptacts/public-informations/petitions/1556211/download-documents?artifactId=31fyiNWN-YV3L5jADlJmNg8YLozLNsyIVp5M3pPbeMlWL00yvGbEjSU - https://www.researchgate.net/publication/257556294_Numerical_Calculation_Model_of_Single_Wafer_Wet_Etcher_Using_Swinging_Nozzle - https://www.gruppotpp.it/wp-content/uploads/2015/10/Mass-Transfer-Correlations-da-Perrys-8th-ed.pdf - https://www.eng.uc.edu/~beaucag/Classes/AdvancedMaterialsThermodynamics/Books/R.%20Byron%20Bird%2C%20Warren%20E.%20Stewart%2C%20Edwin%20N.%20Lightfoot%20-%20Transport%20Phenomena%2C%202nd%20Edition-Wiley%20%282001%29.pdf - https://www.idc-online.com/technical_references/pdfs/chemical_engineering/Acid_Based_Etching_of_Wafers.pdf - https://innovationspace.ansys.com/knowledge/forums/topic/using-report-definitions-for-solution-monitoring-in-ansys-fluent/ - https://www.researchgate.net/profile/Esmaeel-Safijahanshahi-2/post/How_can_I_create_a_script_to_generate_the_meshing_in_Ansys/attachment/59d631f8c49f478072ea1506/AS%3A273628963246080%401442249636152/download/UDF%2BTraining-%2BPetrodanesh.pdf [/Sources]

## Slide 30
まとめ
Recommendations
p.30/30
まとめ：推奨ワークフロー（バッチ/枚葉 共通）
(1) Fluent
(2) 抽出定義固定
(3) 低次元ODE
(4) 係数同定
(5) 検証→改善
まずM0（壁面Flux積分）で最短に“分布”を出し、残差パターンで不足物理を特定
次にM1（film+反応）へ：反応則を差し替え可能にし、外挿性を確保
バッチは B0/B1（槽0D/区画）で時間・位置の濃度変動を入れる。必要なら狭隙モデルや気泡マスクを追加
枚葉は S1（回転境界層解析）→S2（薄膜リング）→S3（非軸対称）と最小次元から増やす
Fluent側は「出力粒度」を設計：壁面Flux/近壁C/τ_w/VOF を出せると選択肢が広がる
Deliverable：Fluent出力→エッチ量予測の“実装可能な数式/手順”を、装置別に標準化（テンプレ化）
Notes: [Sources] - https://innovationspace.ansys.com/knowledge/forums/topic/using-report-definitions-for-solution-monitoring-in-ansys-fluent/ [/Sources]